ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 26919-86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Э.Л. Шахова (руководитель темы); В.Н. Греков; Н.П. Каляпкина; А.А. Тучнин, канд. техн. наук; В.И. Деньщиков

ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

Зам. председателя М.П. Коханенко

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 6 июня 1986 г. № 77

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮ3А ССР

| ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ Технические условия Reinforced concrete window boards for resideutial, civil and auxiliary buildings. Specifications | ГОСТ 26919-86 Взамен ГОСТ 6785-80 в части плит для жилых, общественных и вспомогательных зданий |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от июня 1986 г. № 77 срок введения установлен	с 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на подоконные железобетонные плиты (далее плиты). изготовляемые из тяжелого и плотного силикатного бетонов и предназначенные для применения в жилых и общественных зданиях, а также в вспомогательных зданиях и помещениях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Допускается применять плиты в условиях воздействия агрессивной среды при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 и СН 165-76 и указанных в заказе на изготовление плит.

# 1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Плиты в зависимости от отделки верхних лицевых поверхностей подразделяют на три типа:

ПОШ - с шлифованной мозаичной поверхностью;

ПОГ - с глянцевой поверхностью;

ПОО - с гладкой поверхностью, предназначенной под окраску.

1.2. Форма и размеры плит, а также их показатели материалоемкости должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

1.3. В случаях, предусмотренных проектной документацией, плиты могут иметь:

лицевой профиль, отличающийся от указанного на черт. 1 (с валиком, без капельника, с закругленными углами);

вырезы в углах и срезы торцов.

1.4. Плиты длиной до 1450 мм включительно предусмотрены для опирания на стену (с заведением в паз коробки оконного блока) при вылете свободной консоли не более, мм:

100 - для плит шириной до 200 мм;

150 - для плит шириной более 200 мм.

Плиты длиной 1600 мм и более предусмотрены для опирания на стену и металлические кронштейны с приваркой к ним закладных изделий, расположенных в середине длины плиты или по торцам и в середине длины плиты (при ленточном остеклении).

1.5. Плиты, при необходимости, изготовляют в двух вариантах исполнения: правом и левом - с вырезом в углу (срезом торца), расположенным соответственно на правом или левом торце плиты.

1.6. Конструкции плит, а также арматурных и закладных изделий к ним приведены в обязательном приложении.

1.7. Плиты следует обозначать марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78. Марка плит состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа плиты и ее габаритные размеры. Длину плиты указывают в дециметрах (значение которой округляют до целого числа), ширину - в сантиметрах.

Подоконные плиты дли жилых, общественных н вспомогательных зданий

1 - вырез; 2 - срез торца; 3 - технологический уклон не более 3 мм.

Черт. 1

Во второй группе для плит, изготовляемых из плотного силикатного бетона, указывают вид бетона, обозначаемый прописной буквой «С».

В третьей группе (или во второй группе марки плит, изготовляемых из тяжелого бетона) указывают:

наличие в плите закладных изделий, обозначаемых арабскими цифрами: 1 - для плит с закладными изделиями, расположенными в середине длины плиты; 2 - для плит с закладными изделиями, расположенными по торцам и в середине длины плиты;

наличие в плите вырезов в углах или срезов торцов, обозначаемых строчными буквами;

левый вариант исполнения плиты, обозначаемый строчной буквой «л»;

дополнительные характеристики плит, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред, - проницаемость бетона, обозначаемую прописными буквами: «Н» - нормальная, «П» - пониженная и «О» - особо низкая проницаемость.

Пример условного обозначения (марки) плиты типа ПОШ, длиной 1300 мм, шириной 150 мм, из тяжелого бетона:

ПОШ13.15

То же, плиты типа ПОГ, длиной 1600 мм, шириной 250 мм, из тяжелого бетона, с закладным изделием в середине длины плиты

ПОГ16.25-1

То же, плиты типа ПОО, длиной 2200 мм, шириной 350 мм, в правом варианте исполнения, из плотного силикатного бетона, с закладными изделиями по торцам и в середине длины плиты:

ПОО22.35-С-2

Таблица 1

| Код окп | Марка плиты | Основные размеры плиты, мм | Расход материалов | Масса плиты (справочная), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l | b | Бетон, м3 | сталь, кг | кг |
| 58 9421 1032 58 9421 1097 58 9421 1162 | ПОШ7.15 ПОГ7.15 ПОО7.15 | 700 |  | 0,005 | 0,17 | 12 |
| 58 9124 0192 58 9424 0257 58 9424 0322 | ПОШ7.15-С ПОГ7.15-С ПОО7.15-С |  |  |  |  | 9 |
| 58 9421 1034 58 9121 1099 58 9421 1164 | ПОШ10.15 ПОГ10.15 ПОО10.15 | 1000 |  | 0,007 | 0,36 | 17 |
| 58 9424 0194 58 9424 0259 58 9424-0324 | ПОШ10.15-С ПОГ10.15-С ПОО10.15-С |  |  |  |  | 13 |
| 58 9421 1035 58 9421 1100 58 9421 1165 | ПОШ1315 ПОГ13.15 ПОО13.15 | 1300 |  | 0,009 | 0,48 | 22 |
| 58 9424 0195 58 9424 0260 58 9424 0325 | ПОШ13.15-С ПОГ13.15-С ПОО13.15-С |  |  |  |  | 17 |
| 58 9421 1036 58 9421 1101 58 9421 1166 | ПОШ15.15 ПОГ15.15 ПОО15.15 | 1450 |  | 0,010 | 0,74 | 24 |
| 58 9424 0196 58 9424 0261 58 9424 0326 | ПОШ15.15-С ПОГ15.16-С ПОО15.15-С |  | 150 |  |  | 19 |
| 58 9421 1057 58 9421 1122 58 9421 1187 | ПОШ16.15-1 ПОП6.15-1 ПОО16.15-1 | 1600 |  | 0,011 | 0,70 | 27 |
| 58 9424 0217 58 9424 0282 58 9424 0347 | ПОШ16.15-С-1 ПОГ16.15-С-1 ПОО16.15-С-1 |  |  |  |  | 21 |
| 58 9421 1058 58 9421 1123 58 9421 1188 | ПОШ10.15-1 ПОГ19.15-1 ПОО19.15-1 | 1900 |  | 0,013 | 0,75 | 32 |
| 58 9424 0218 58 9421 0283 58 9424 0348 | ПОШ19.15-C-l ПОГ19.15-С-1 ПОО19.15-С-1 |  |  |  |  | 24 |
| 58 9421 1059 58 9421 1124 58 9421 1189 | ПОШ22.15-1 ПОГ22.15-1 ПОО22.15-1 | 2200 |  | 0,015 | 0,81 | 37 |
| 58 9424 0219 58 9424 0284 58 9424 0349 | ПОШ22.15-С-1 ПОГ22.15-C-l ПОО22.15-C-l |  |  |  |  | 28 |
| 58 9421 1060 58 9421 1125 58 9421 1190 | ПОШ25.15-1 ПОГ25.15-1 ПОО25.15-1 | 2500 |  | 0,017 | 1,00 | 42 |
| 58 9424 0220 58 9424 0285 58 9424 0350 | ПОШ25.15-C-l П0Г25.15-C-l ПОО25.15-С-1 |  |  |  |  | 32 |
| 58 9421 1061 58 9421 1126 58 9421 1191 | ПОШ28.15-1 ПОГ28.15-1 ПОО28.15-1 | 2800 |  | 0,019 | 1,07 | 47 |
| 58 9424 0221 58 9424 0286 58 9424 0351 | ПОШ28.15-C-l ПОГ28.15-С-1 ПОО28.15-С-1 |  |  |  |  | 36 |
| 58 9421 1037 58 9421 1102 58 9421 1167 | ПОШ7.20 ПОГ7.20 ПОО7.20 | 700 |  | 0,006 | 0,17 | 16 |
| 58 9424 0197 58 9424 0262 58 9424 0327 | ПОШ7.20-С ПОГ7.20-С ПОО7.20-С |  |  |  |  | 11 |
| 58 9421 1039 58 9421 1104 58 9421 1169 | ПОШ10.20 ПОГ10.20 ПОО10.20 | 1000 |  | 0,009 | 0,36 | 23 |
| 58 9424 0199 58 9424 0264 58 9424 0329 | ПОШ10.20-С ПОГ10.20-С ПОО10.20-С |  |  |  |  | 17 |
| 58 9421 1040 58 9421 1105 58 9421 1170 | ПОШ13.20 ПОГ13.20 ПОО13.20 | 1300 |  | 0,012 | 0,49 | 29 |
| 58 9424 0200 58 9424 0265 58 9424 0330 | ПОШ13.20-С ПОГ13.20-С ПОО13.20-С |  |  |  |  | 23 |
| 58 9421 1041 58 9421 1106 58 9421 1171 | ПОШ15.20 ПОГ15.20 ПОО15.20 | 1450 |  | 0,013 | 0,76 | 33 |
| 58 9424 0201 58 9424 0266 58 9424 0331 | ПОШ15.20-С ПОП5-20-С ПОО5.20-C |  |  |  |  | 25 |
| 58 9421 1062 58 9421 1127 58 9421 1192 | ПОШ16.20-1 ПОГ16.20-1 ПОО16.20-1 | 1600 |  | 0,014 | 0,72 | 36 |
| 58 9424 0222 58 9424 0287 58 9424 0352 | ПОШ16.20-С-1 ПОГ16.20-С-1 ПОО16.20-С-1 |  | 200 |  |  | 26 |
| 58 9421 1062 58 9421 1128 58 9421 1193 | ПОШ19.20-1 ПОГ19.20-1 ПОО19.20-1 | 1900 |  | 0,017 | 0,78 | 43 |
| 58 9424 0223 58 9424 0288 58 9424 0353 | ПОШ19.20-С-1 ПОГ-19.20-С-1 ПОО19.20-С-1 |  |  |  |  | 32 |
| 58 9421 1064 58 9421 1129 58 9421 1194 | ПОШ22.20-l ПОГ22.20-1 ПОО22.20-1 | 2200 |  | 0,020 | 0,94 | 60 |
| 58 9124 0224 58 9424 0289 58 9424 0354 | ПОШ2220-С-1 ПОГ22.20-C-1 ПОО22.20-С-1 |  |  |  |  | 38 |
| 58 9421 1065 58 9421 1130 58 9421 1195 | ПОШ25.20-1 ПОГ25.20-1 ПОО22.20-1 | 2500 |  | 0,023 | 1,02 | 56 |
| 58 9424 0225 58 9424 0290 58 9424 0355 | ПОШ25.20-С-1 ПОГ25.20-С-1 ПОО25.20-С-1 |  |  |  |  | 44 |
| 58 9421 1066 58 9421 1131 58 9421 1196 | ПОШ28.20-1 ПОГ28.20-1 ПОО28.20-1 | 2800 |  | 0,025 | 1,43 | 63 |
| 58 9424 0226 58 9124 0291 58 9424 0156 | ПОШ28,20-С-1 ПОГ28.20-С-1 ПОО28.20-С-1 |  |  |  |  | 48 |
| 58 9421 1042 58 9421 1107 58 9421 1172 | ПОШ7.25 ПОГ7.25 ПОО7.25 | 700 |  | 0,008 | 0,18 | 20 |
| 58 9424 0202 58 9424 0267 58 9424 0332 | ПОШ7.25-С ПОГ7.25-С ПОО7.25-С |  |  |  |  | 16 |
| 58 9421 1044 58 9421 1109 58 9421 1174 | ПОШ10.25 ПОГ10.25 ПОО10.25 | 1000 |  | 0,011 | 0,37 | 28 |
| 58 9424 0204 58 9124 0269 58 9424 0334 | ПОШ10.25-С ПОГ10.25-С ПОО10.25-С |  |  |  |  | 21 |
| 58 9421 1045 58 9421 1110 58 9421 1175 | ПОШ13.25 ПОГ13.25 ПОО13.25 | 1300 |  | 0,014 | 0,51 | 37 |
| 58 9424 0205 58 9424 0270 58 9424 0335 | ПОШ13.25.С ПОГ13.25-С ПОО13.25-С |  |  |  |  | 26 |
| 58 9421 1046 58 9421 1111 58 9421 1176 | ПОШ15.25 ПОГ15.25 ПОО15.25 | 1450 |  | 0,016 | 0,77 | 41 |
| 58 9424 0206 58 9424 0271 58 9424 0336 | ПОШ15.25-С ПОГ15.25-С ПОО15.25-С |  |  |  |  | 30 |
| 58 9421 1067 58 9421 1132 58 9421 1197 | ПОШ16.25-1 ПОГ16.25-1 ПОО16.25-1 | 1600 |  | 0,018 | 0,73 | 45 |
| 58 9424 0227 58 9424 0292 58 9424 0357 | ПОШ16.25-С-1 ПОГ16.25-С-1 ПОО16.25-С-1 |  |  |  |  | 34 |
| 58 9421 1068 58 9421 1133 58 9421 1198 | ПОШ19.25-1 ПОГ19.25-1 ПОО19.25-1 | 1900 | 250 | 0,021 | 0,89 | 53 |
| 58 94-24 0228 58 9424 0293 58 9424 0358 | ПОШ19.25-С-1 ПОП9.25-С-1 ПОО19.25-С-1 |  |  |  |  | 40 |
| 58 9421 1069 58 9421 1134 58 9421 1199 | ПОШ22.25-1 ПОГ22.25-1 ПОО22.25-1 | 2200 |  | 0,025 | 0,97 | 63 |
| 58 9424 0229 58 9424 0294 58 9424 0359 | ПОШ22.25-С-1 ПОГ22.25-С-1 ПОО22.25-С-1 |  |  |  |  | 47 |
| 58 9421 1070 58 9421 1135 58 9421 1200 | ПОШ25.25-1 ПОГ25.25-1 ПОО25.25-1 | 2500 |  | 0,028 | 1,33 | 70 |
| 58 9424 0230 58 9424 0295 58 9424 0360 | ПОШ25.25-C-l ПОГ25.25-С-1 ПОО25.25-С-1 |  |  |  |  | 53 |
| 58 9421 1071 58 9421 1136 58 9421 1201 | ПОШ28.25-1 ПОГ28.25-1 ПОО28.25-1 | 2800 |  | 0,032 | 1,46 | 7S |
| 58 9424 0231 58 9424 0296 58 9424 0361 | ПОШ28.25-С-1 ПОГ28.25-С-1 ПОО28.25-С-1 |  |  |  |  | 60 |
| 58 9421 1047 58 9421 1112 58 9421 1177 | ПОШ7.35 ПОГ7.35 ПОО7.35 | 700 |  | 0,011 | 0,20 | 28 |
| 58 9424 0207 58 9424 0272 58 9424 0337 | ПОШ7.35-С ПОГ7.35-С ПОО7.35-С |  |  |  |  | 20 |
| 58 9421 1049 58 9421 1114 58 9421 1179 | ПОШ10.35 ПОГ10.35 ПОО10.35 | 1000 |  | 0,016 | 0,33 | 36 |
| 58 9424 0209 58 9424 0274 58 9424 0339 | ПОШ10.35-С ПОГ10.35-С ПОО10.35-С |  |  | 0,016 | 0,33 | 30 |
| 58 9421 1050 58 9421 1115 58 9421 1180 | ПОШ13.35 ПОГ13.35 ПОО13.35 | 1300 |  | 0,020 | 0,63 | 51 |
| 58 9424 0210 58 9424 0275 58 9424 0340 | ПОШ13.35-С ПОГ13.35-С ПОО13.35-С |  |  |  |  | 37 |
| 58 9421 1051 58 9421 1116 58 9421 1181 | ПОШ15.35 ПОГ15.35 ПОО15.35 | 1450 |  | 0,023 | 0,72 | 57 |
| 58 9424 0211 58 9424 0276 58 9424 0341 | ПОШ15.35-С ПОГ15.35-С ПОО15.35-С |  |  |  |  | 43 |
| 58 9421 1072 58 9421 1137 58 9421 1202 | ПОШ16.35-1 ПОГ16.35-1 ПОО16.35-1 | 1600 |  | 0,025 | 0,85 | 63 |
| 58 9424 0232 58 9424 0297 58 9424 0362 | ПОШ16.35-С-1 ПОГ16.35-С-1 ПОО16.35-С-1 |  |  |  |  | 47 |
| 58 9421 1073 58 9421 1138 58 9421 1203 | ПОШ19.35-1 ПОГ19.35-1 ПОО19.35-1 | 1900 | 350 | 0,030 | 0,93 | 75 |
| 58 9424 0233 58 9424 0298 58 9424 0363 | ПОШ19.35-С-1 ПОГ19.35-С-1 ПОО19.35-С-1 |  |  |  |  | 56 |
| 58 9421 1074 58 9421 1139 58 9421 1204 | ПОШ22.35-1 ПОГ22.35-1 ПОО22.35-1 | 2200 |  | 0,035 | 1,03 | 87 |
| 58 9424 0234 58 9424 0299 58 9424 0364 | ПОШ22.35-С-1 ПОГ22.35-С-1 ПОО22.35-С-1 |  |  |  |  | 65 |
| 58 9421 1075 58 9421 1140 58 9421 1205 | ПОШ25.35-1 ПОГ25.35-1 ПОО25.35-1 | 2500 |  | 0,039 | 1,62 | 98 |
| 58 9424 0235 58 9424 0300 58 9424 0365 | ПОШ25.35-С-1 ПОГ25.35-С-1 ПОО25.35-С-1 |  |  |  |  | 73 |
| 58 9421 1076 58 9421 1141 58 9421 1206 | ПОШ28.35-1 ПОГ28.35-1 ПОО28.35-1 | 2800 |  | 0,040 | 1,77 | 110 |
| 58 9424 0236 58 9424 0301 58 9424 0366 | ПОШ28.35-C-l ПОГ28.35-С-1 ПОО28.35-С-1 |  |  |  |  | 75 |
| 58 9421 1052 58 9421 1117 58 9421 1182 | ПОШ7.45 ПОГ7.45 ПОО7.45 | 700 |  | 0,014 | 0,21 | 85 |
| 58 9424 0212 58 9424 0277 58 9424 0342 | ПОШ7.45-С ПОГ7.45-С ПОО7.45-С |  |  |  |  | 26 |
| 58 9421 1054 58 9421 1119 58 9421 1184 | ПОШ10.45 ПОГ10.45 ПОО10.45 | 1000 |  | 0,020 | 0,35 | 51 |
| 58 9424 0214 58 9424 0279 58 9424 0344 | ПОШ10.45-С ПОГ10.45-С ПОО10.45-С |  |  |  |  | 37 |
| 58 9421 1055 58 9421 1120 58 9421 1185 | ПОШ13.45 ПОГ13.45 ПОО13.45 | 1300 |  | 0,026 | 0,65 | 66 |
| 58 9424 0215 58 9424 0280 58 9424 0345 | ПОШ13.45-С ПОГ13-45-С ПОО13.45-С |  |  |  |  | 48 |
| 58 9421 1056 58 9424 1121 58 9424 1186 | ПОШ15.45 ПОГ15.45 ПОО15.45 | 1450 |  | 0,029 | 0,75 | 73 |
| 58 9424 0216 58 9424 0281 58 9424 0346 | ПОШ15.45-С ПОГ15.45-С ПОО15.45-С |  |  |  |  | 64 |
| 58 9421 1077 58 9421 1142 58 9421 1207 | ПОШ16.45-1 ПОГ16.45-1 ПОО16.45-1 | 1600 | 450 | 0,033 | 0,96 | 81 |
| 58 9424 0237 58 9124 0302 58 9424 0367 | ПОШ16.45-С-1 ПОГ16.45-С-1 ПОО16.45-С-1 |  |  |  |  | 62 |
| 58 9421 1078 58 942l 1143 58 9421 1208 | ПОШ19.45-1 ПОГ19.45-1 ПОО19.45-1 | 1900 |  | 0,039 | 1,08 | 96 |
| 58 9124 0238 58 9124 0303 58 9124 0368 | ПОШ19.45-С-1 ПОГ19.45-С-1 ПОО19.45-С-1 |  |  |  |  | 73 |
| 58 9421 1079 58 9421 1144 58 9121 1209 | ПОШ22.45-1 ПОГ22.45-1 ПОО22.45-1 | 2200 |  | 0,045 | 1,31 | 113 |
| 58 9424 0239 58 9424 0304 58 9424 0369 | ПОШ22.45-С-1 ПОГ22.45-С-1 ПОО22.45-С-1 |  |  |  |  | 84 |
| 58 9121 1080 58 9421 1145 58 9421 1210 | ПОШ25.45-1 ПОГ25.45-1 ПОО25.45-1 | 2500 |  | 0,051 | 1,68 | 127 |
| 58 9424 0240 58 9124 0305 58 9124 0370 | ПОШ25.45-С-1 ПОГ25.45-С-1 ПОО25.45-С-1 |  |  |  |  | 95 |
| 58 9421 1081 58 9421 1146 58 9421 1211 | ПОШ28.45-1 ПОГ28.45-1 ПОО28.45-1 | 2800 |  | 0,057 | 2,40 | 110 |
| 58 9424 0241 58 9424 0306 58 9424 0371 | ПОШ28.45-С-1 ПОГ28.45-С-1 ПОО28.45-С-1 |  |  |  |  | 107 |
| 58 9421 1082 58 9421 1147 58 9421 1212 | ПОШ22.15-2 ПОГ22.15-2 ПОО22.15-2 | 2200 |  | 0,016 | 1,69 | 37 |
| 58 9424 0242 58 9424 0307 58 9424 0372 | ПОШ22.15-С-2 ПОГ22.15-C-2 ПОО22.15-С-2 |  |  |  |  | 28 |
| 58 9421 1083 58 9421 1148 58 9421 1213 | ПОШ25.15-2 ПОГ25.15-2 ПОО25.15-2 | 2500 |  | 0,017 | 1,78 | 42 |
| 58 9121 0243 58 9121 0308 58 9424 0373 | ПОШ25.15-С-2 ПОГ25.15-С-2 ПОО25.15-С-2 |  | 150 |  |  | 32 |
| 58 9421 1084 58 9121 1149 58 9421 1214 | ПОШ28.15-2 ПОГ28.15-2 ПОО28.15-2 | 2800 |  | 0,019 | 1,85 | 47 |
| 58 9121 0244 58 9424 0301 58 9124 0374 | ПОШ28.15-С-2 ПОГ28.15-С-2 ПОО28.15-С-2 |  |  |  |  | 36 |
| 58 9421 1085 58 9421 1150 58 9421 1215 | ПОШ22.20-2 ПОГ22.20-2 ПОО22.20-2 | 2200 |  | 0,020 | 1,72 | 60 |
| 58 9424 024 58 9424 0310 58 9424 0375 | ПОШ22.20-С-2 ПОГ22.20-С-2 ПОО22.20-С-2 |  |  |  |  | 38 |
| 58 9421 1086 58 9421 1151 58 9421 1216 | ПОШ25.20-2 ПОГ25.20-2 ПОО25.20-2 | 2500 | 200 | 0,023 | 1,80 | 56 |
| 58 9424 0246 58 9424 0311 58 9424 0376 | ПОШ25.20-С-2 ПОГ25.20-С-2 ПОО25.20-С-2 |  |  |  |  | 44 |
| 58 9421 1087 58 9421 1152 58 9421 1217 | ПОШ28.20-2 ПОГ28.20-2 ПОО28.20-2 | 2800 |  | 0,025 | 2,21 | 63 |
| 58 9424 0247 58 9124 0312 58 9424 0377 | ПОШ28 20-С-2 ПОГ28.20-С-2 ПОО28.20-С-2 |  |  |  |  | 48 |
| 58 9421 1068 58 9421 1153 58 9421 1218 | ПОШ22.25-2 ПОГ22.25-2 ПОО22.25-2 | 2200 |  | 0,025 | 1,76 | 62 |
| 58 9424 0248 58 9424 0313 58 9424 0378 | ПОШ22.25-С-2 ПОГ22.25-С-2 ПОО22.25-С-2 |  |  |  |  | 47 |
| 58 9421 1089 58 9421 1154 58 9421 1219 | ПОШ25.25-2 ПОГ25.25-2 ПОО25.25-2 | 2500 |  | 0,028 | 2,11 | 70 |
| 58 9424 0249 53 9424 0314 58 9424 0379 | ПОШ25.25-С-2 ПОГ25.25-С-2 ПОО25.25-С-2 |  | 250 |  |  | 53 |
| 58 9421 1090 58 9421 1155 58 9421 1220 | ПОШ28.25-2 ПОГ28.25-2 ПОО28.25-2 | 2800 |  | 0,032 | 2,24 | 79 |
| 58 9424 0250 589424 0315 58 9424 0380 | ПОШ28.25-С-2 ПОГ28.25-С-2 ПОО28.25-С-2 |  |  |  |  | 60 |
| 58 9421 1091 58 9421 1156 58 9421 1221 | ПОШ22.35-2 ПОГ22.35-2 ПОО22.35-2 | 2200 |  | 0,035 | 1,91 | 87 |
| 58 9424 0251 58 9124 0316 58 9124 0381 | ПОШ22.35-С-2 ПОГ22.35-C-2 ПОО22.35-С-2 |  |  |  |  | 65 |
| 58 9421 1092 58 9421 1157 58 9421 1222 | ПОШ25.35-2 ПОГ25.35-2 ПОО25.35-2 | 2500 | 350 | 0,039 | 2,40 | 98 |
| 58 9124 0252 58 9424 0317 58 9424 0382 | ПОШ25.35-С-2 ПОГ25.35-C-2 ПОО25.35-С-2 |  |  |  |  | 73 |
| 58 9421 1093 58 9421 1158 58 9421 1223 | ПОШ28.35-2 ПОГ2835-2 ПОО28.35-2 | 2800 |  | 0,040 | 2,55 | 110 |
| 58 9424 0253 58 9424 0318 58 9424 0383 | ПОШ28.35-С-2 ПОГ2835-С-2 ПОО28.35-С-2 |  |  |  |  | 75 |
| 58 9421 1094 58 9421 1159 58 9421 1224 | ПОШ22.45-2 ПОГ22.45-2 ПОО22.45-2 | 2200 |  | 0,045 | 2,09 | 113 |
| 58 9424 0254 58 9424 0319 58 9424 0384 | ПОШ22.45-С-2 ПОГ22.45-С-2 ПОО22.45-С-2 |  |  |  |  | 84 |
| 58 9421 1095 58 9421 1160 58 9421 1225 | ПОШ25.45-2 ПОГ25.45-2 ПОО25.45-2 | 2500 | 450 | 0,051 | 2,46 | 127 |
| 58 9424 0255 5S 9424 0320 58 9124 0385 | ПОШ25-45-С-2 ПОГ25.45-С-2 ПОО25.45-С-2 |  |  |  |  | 95 |
| 58 9421 1096 58 9421 1161 58 9421 1226 | ПОШ28.45-2 ПОГ28.45-2 ПОО28.45-2 | 2800 |  | 0,057 | 3,18 | 142 |
| 58 9424 0256 58 9424 0321 58 9424 0386 | ПОШ28.45-С-2 ПОГ28.45-С-2 ПОО28.45-С-2 |  |  |  |  | 107 |

Примечания:

1. В марках плит по табл. 1 не указаны варианты исполнения длит (п. 1.5).

2. В случае устройства в плитах вырезов в углах или срезов торцов (п. 1.3) расход бетона и стали на плиту, указанный в табл. 1, следует соответственно изменить.

3. Масса плит приведена для плит из тяжелого бетона средней плотности 2400 кгс/м3 и плотного силикатного бетона - 1800 кгс/м3.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Плиты следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:

по прочности;

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

по морозостойкости бетона;

к качеству материалов, применяемых для приготовления бетона;

к бетону плит, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред;

к качеству арматурных и закладных изделий и их положению в плите;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий;

по отклонению толщины защитного слоя бетона;

по защите от коррозии;

по применению форм для изготовления плит.

2.3. Плиты следует изготовлять из бетона класса по прочности на сжатие В15.

2.4. Коэффициент вариации прочности бетона по сжатию в партии для плит высшей категории качества не должен быть более:

9 % - для тяжелого бетона;

10 % - для плотного силикатного бетона.

2.5. Значение нормируемой отпускной прочности бетона плит в процентах от класса бетона по прочности на сжатие следует принимать равным:

70 - для плит из тяжелого бетона;

100 - для плит из плотного силикатного бетона.

При поставке плит из тяжелого бетона в холодный период года допускается повышать нормируемую отпускную прочность бетона, но не более 80 % класса по прочности на сжатие. Значение нормируемой отпускной прочности тяжелого бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0-83.

2.6. Плотный силикатный бетон должен иметь среднюю плотность (в высушенной до постоянной массы состоянии) не менее 1800 кг/м3.

2.7. Арматурная сталь должна удовлетворять требованиям:

стержневая арматурная сталь класса A-III - ГОСТ 5781-82;

проволока класса Вр-1 - ГОСТ 6727-80.

2.8. Форма и размеры сварных арматурных сеток, закладных изделий и их положение в плитах должны соответствовать указанным и обязательном приложении.

2.9. Арматуру в плитах из плотного силикатного бетона, предназначенных для применения в помещениях с относительной влажностью внутреннего воздуха свыше 60%, следует защищать от коррозии. Способ защиты арматуры должен соответствовать установленному проектной документацией (согласно требованиям СН 165-76) и указанному в заказе на изготовление плит.

2.10. Значения действительных отклонений геометрических параметров плит не должны превышать предельных, указанных в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Наименование отклонения геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Пред. откл. |
| --- | --- | --- |
| Отклонения линейных размеров | Длина плиты | ±5 |
|  | Ширина плиты | ±3 |
|  | Толщина плиты | ±2 |
|  | Положение закладного изделия: |  |
|  | в плоскости плиты | 5 |
|  | из плоскости плиты | 2 |
| Отклонение от прямолинейности | Прямолинейность лицевого профиля поверхности плиты в любом сечении на всей длине плиты длиной 700-1300 | ±2 |
|  | То же, плиты длиной 1450-2800 | ±3 |
| Отклонение от плоскостности | Плоскостность лицевой поверхности плиты относительно прилегающей плоскости | 3 |

2.11. Устанавливаются следующие категории бетонных поверхностей плиты:

А0 или Al - лицевой шлифованной или глянцевой;

А2 - лицевой гладкой, предназначенной под окраску;

А7 - нелицевой, невидимой в условиях эксплуатации.

Требования к качеству поверхностей и внешнему виду плит - по ГОСТ 13015-0-83 и настоящему стандарту.

2.11.1. Верхняя лицевая поверхность плит одной партии должна иметь одинаковый цвет и тон окраски.

Расположение мраморного щебня на лицевых шлифованных поверхностях плит должно быть равномерным или предусмотренным проектной документацией на конкретное здание и заказом. В первом случае участки без мраморного щебня площадью более 3 см2 не допускаются.

2.11.2. На поверхностях плит не допускаются трещины в бетоне, за исключением усадочных и других местных технологических шириной не более 0,1 мм на нижней поверхности плит.

2.11.3. Плиты высшей категории качества должны быть типов ПОШ или ПОГ.

# 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Приемку плит следует проводить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1- 81 и настоящего стандарта.

3.2. Приемку плит по показателям их прочности, морозостойкости бетона следует проводить по результатам периодических испытаний.

3.3. Приемку плит по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности бетона), средней плотности плотного силикатного бетона, соответствия арматурных и закладных изделий требованиям обязательного приложения, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия усадочных трещин, категории бетонной поверхности следует проводить по результатам приемо-сдаточных испытаний.

3.4. При приемке плит по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия усадочных трещин и категории бетонной поверхности следует применять одноступенчатый выборочный контроль.

3.5. Приемку плит по наличию закладных изделий, правильности нанесения маркировочных надписей и знаков, соответствию вида отделки установленным требованиям и эталону следует проводить путем сплошного контроля с отбраковкой плит, имеющих дефекты по указанным показателям.

# 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Испытания плит нагруженном для определения их прочности следует проводить по достижении бетоном прочности, соответствующей классу по прочности на сжатие.

Прочность плит следует контролировать по ГОСТ 8829-85.

4.1.1. Схема опирания и загружения плиты при испытании ее нагруженном приведена на черт. 2, а значения контрольных нагрузок при проверке прочности плит указаны в табл. 3.

1 - подвижная опора; 2 - неподвижная опора; 3 - подоконная плита.

Черт. 2

Таблица 3

| Значение | Контрольная нагрузка по проверке прочности плиты q, кПа (кгс/м2), при которой |
| --- | --- |
| коэффициента С | плита признается годной | требуется повторное испытание плиты |
| 1,4 | 1,23 (l25) | 1,04 (105) |
| 1,6 | 1,57 (160) | 1,33 (135) |

Примечания:

1. Значения контрольных нагрузок указаны без учета веса плиты.

2. Значение коэффициента С принимают в зависимости от возможного характера разрушения плиты согласно ГОСТ 8829-85.

4.2. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.1-80.

При испытании плит неразрушающими методами фактическую отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-78 или приборам механического действия по ГОСТ 22690.0-77 - ГОСТ 22690.4-77, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытания бетона.

4.3. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060-76 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.4. Среднюю плотность плотного силикатного бетона следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.1-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.5. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий - по ГОСТ 10922 -75.

4.6. Положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625-83 и ГОСТ 22904-78.

4.7. Размеры плит, отклонения от прямолинейности и плоскостности верхних лицевых поверхностей, качество бетонных поверхностей, ширину раскрытия усадочных трещин и внешний вид плит следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015-75.

# 5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка плит - по ГОСТ 13015.2-81.

Маркировочные надписи и знаки следует наносить на нелицевой поверхности плит.

Допускается по соглашению изготовителя с потребителем и проектной организацией - автором проекта конкретного здания вместо марок наносить на плиты их сокращенные условные обозначения, принятые в проектной документации.

5.2. Требования к документу о качестве плит, поставляемых потребителю, - по ГОСТ 13015.3-81.

5.3. Транспортировать и хранить плиты следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4- 84 и настоящего стандарта.

5.3.1. Плиты следует транспортировать и хранить в контейнерах или пакетах.

5.3.2. Плиты следует укладывать на нелицевую грань шириной 45 мм лицевыми поверхностями вплотную одна к другой. Подкладки под нижний ряд и прокладки между рядами плит должны быть толщиной не менее 25 мм и уложены на расстоянии от торцов плит:

100 мм - для плит длиной 700-1000 мм;

200 мм - для плит длиной 1300-2800 мм.

5.3.3. Грузовые стропы и другие захватные приспособления применяемые для погрузки, разгрузки и складирования плит, в местах соприкосновения их с плитами должны иметь мягкое покрытие.

# ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

# КОНСТРУКЦИЯ ПЛИТ, АРМАТУРНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ К НИМ

1. Положение сварных арматурных сеток и закладных изделий в плитах должно соответствовать указанному:

на черт. 1 - для плит длиной 700-1450 мм;

на черт. 2 и в табл. 1 - для плит длиной 1600-2800 мм (с одним закладным изделием);

на черт. 3 и в табл. 2 - Для плит длиной 2200-2800 мм (с тремя закладными изделиями). Спецификация арматурных и закладных изделий и выборка стали на одну плиту приведены в табл. 3.

2. Форма и размеры арматурных сеток должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4, а закладных изделий - на черт. 5.

Спецификация и выборка стали на одну арматурную сетку приведены в табл. 5, а на одно закладное изделие - в табл. 6.

3. Марки плит на чертежах и таблицах настоящего обязательного приложения приведены без указания вида бетона и отделки верхних лицевых поверхностей плит

Плиты длиной 700-1450 мм

Черт. 1

Плиты длиной 1600-2800 мм (с одним закладным изделием)

1 - сетка; 2 - закладное изделие М1.

Черт. 2

Таблица 1

Размеры в мм

| Марка плиты | а | Марка плиты | а | Марка плиты | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО 16-15-1 | 770 | ПО 25.20-1 | 1220 | ПО 19.35-1 | 820 |
| ПО 19.15-1 | 920 | ПО 28.20-1 | 1370 | ПО 22.35-1 | 1070 |
| ПО 22.15-1 | 1070 | ПО 16.25-1 | 770 | ПО 25.35-1 | 1220 |
| ПО 25.15-1 | 1220 | ПО 19.25-1 | 920 | ПО 28.35-1 | 1370 |
| ПО 28.15-1 | 1370 | ПО 22.25-1 | 1070 | ПО 16.45-1 | 770 |
| ПО 16.20-1 | 770 | ПО 25.25-1 | 1220 | ПО 19.45-1 | 920 |
| ПО 19.20-1 | 920 | ПО 28.25-1 | 1370 | ПО 22.45-1 | 1070 |
| ПО 22.20-1 | 1070 | ПО 16.35-1 | 770 | ПО 25.45-1 ПО 28.45-1 | 1220 1370 |

Плиты длиной 2200-2800 мм (с тремя закладными изделиями)

1 - сетка; 2 - закладное изделие M1; 3 - закладное изделие М2.

Черт. 3

Таблица 2

Размеры в мм

| Марка плиты | а | Марка плиты | а | Марка плиты | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО 22.16-2 | 1070 | ПО 28.20-2 | 1370 | ПО 25.35-2 | 1220 |
| ПО 25.15-2 | 1220 | ПО 22.25-2 | 1070 | ПО 28.35-2 | 1870 |
| ПО 28.15-2 | 1370 | ПО 25.25-2 | 1220 | ПО 22.45-2 | 1070 |
| ПО 22.20-2 | 1070 | ПО 28.25-2 | 1370 | ПО 25.45-2 | 1220 |
| ПО 25.20-2 | 1320 | ПО 22.35-2 | 1070 | ПО 28.45-2 | 1370 |

Таблица 3

Спецификация арматурных и закладных изделии и выборка стали на одну плиту

| Мерка платы | Сетка | 3акладное | Выборка стали, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изделие |  |  |  |
|  | Марка | Количество | Марка | Количество | Арматурное изделие | Закладное изделие |  |
|  |  |  |  |  | Арматурная сталь по ГОСТ 6727-М | Арматурная сталь по ГОСТ 5781-82 | Полосовая сталь по ГОСТ 103-76 |  | Всего |
|  |  |  |  |  | Класс Вр-I | Класс А-III | Марка | Итого |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, мм | Итого | Диаметр, мм | Итого | ВСт3кп2 по ГОСТ 380-71 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | -60(6 | Итого |  |  |
| ПО 7.15 ПО 10.15 | С1 С2 |  | - - | - - | 0,17 0,09 | - 0,27 | - - | 0,17 0,36 | - - | - - | - - | - - | - - | 0,17 0,36 |
| ПО 13.15 ПО 15.15 | С12 С3 |  | - - | - - | 0,11 0,13 | - - | 0,37 0,62 | 0,48 0,75 | - - | - - | - - | - - | - - | 0,48 0,75 |
| ПО 16.15-1 ПО 19.15-1 ПО 22.15-1 ПО 25.15-1 ПО 28.15-1 | С13 С14 С15 С4 С5 |  | Ml | 1 | 0,31 0,36 0,42 0,60 0,68 | - - - - - | - - - - - | 0,31 0,36 0,42 0,60 0,68 | 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 | 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 | 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 | 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 | 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 | 0,70 0,75 0,81 0,99 1,07 |
| ПО 7.20 ПО 10.20 ПО 13.20 ПО 15.20 | С6 С7 С16 С8 |  | - - - - | - - - - | 0,18 0,10 0,12 0,14 | - 0,27 - - | - - 0,37 0,62 | 0,18 0,37 0,49 0,76 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 0,18 0,37 0,49 0,76 |
| ПО 16-20-1 ПО 19.20-1 ПО 22.20-1 ПО 25.20-1 ПО 28.20-1 | С17 С18 С9 С10 С11 |  | Ml | 1 | 0,33 0,38 0,56 0,63 0,27 | - - - - 0,77 | - - - - - | 0,33 0,38 0,56 0,63 1,04 | 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 | 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 | 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 | 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 | 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 | 0,72 0,77 0,95 1,02 1,43 |
| ПО 7.25 ПО 10.25 ПО 13.25 ПО 15.25 | С19 С20 С21 С22 |  | - - - - | - - - - | 0,18 0,11 0,14 0,16 | - 0,27 - - | - - 0,37 0,62 | 0,18 0,38 0,51 0,78 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 0,18 0,38 0,51 0,78 |
| ПО 16.25-1 ПО 19.25-1 ПО 22.25-1 ПО 25.25-1 ПО 28.25-1 | С23 С24 С25 C26 С17 | 1 | Ml | 1 | 0,34 0,50 0,58 0,27 0,30 | - - - 0,68 0,77 | - - - - - | 0,34 0,50 0,58 0,95 1,07 | 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 | 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 | 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 | 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 | 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 | 0,73 0,89 0,97 1,34 1,46 |
| ПО 7.35 ПО 10.35 ПО 13.35 ПО 15.35 | С28 С29 С30 С31 |  | - - - - | - - - - | 0,20 0,33 0,16 0,19 | - - 0,47 0,53 | - - - - | 0,20 0,33 0,63 0,72 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 0,20 0,33 0,63 0,72 |
| ПО 16.35-1 ПО 19.35-1 ПО 22.35-1 ПО 25.35-1 ПО 28.35-1 | С32 С33 С34 С35 С36 |  | Ml | 1 | 0,46 0,54 0,74 0,32 0,36 | - - - 0,91 1,02 | - - - - - | 0,46 0,54 0,74 1,23 1,38 | 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 | 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 | 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 | 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 | 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 | 0,85 0,93 1,03 1,62 1,77 |
| ПО 7.45 ПО 10.45 ПО 13.45 ПО 15.45 | С37 С38 С39 С40 |  | - - - - | - - - - | 0,21 0,35 0,19 0,22 | - - 0,47 0,53 | - - - - | 0,21 0,35 0,66 0,75 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 0,21 0,35 0,66 0,75 |
| ПО 16.45-1 ПО 19.45-1 ПО 22.45-1 ПО 25.45-1 ПО 28.45-1 | C41 С42 С43 С44 С45 |  | Ml | 1 | 0,58 0,68 0,33 0,37 0,41 | - - 0,60 0,91 - | - - - - 1,60 | 0,58 0,68 0,93 1,28 2,01 | 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 | 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 | 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 | 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 | 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 | 0,97 1,07 1,32 1,67 1,40 |
| ПО 22.15-2 ПО 25.15-2 ПО 28.15-2 ПО 22.20-2 ПО 25.20-2 | С15 С14 С5 С9 С10 |  | Ml M2 | 1 2 | 0,42 0,61 0,68 0,55 0,63 | - - - - - | - - - - - | 0,42 0,61 0,68 0,55 0,63 | 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 | 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 | 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 | 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 | 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 | 1,59 1,78 1,85 1,72 1,80 |
| ПО 28.20-2 ПО 22.25-2 ПО 25.25-2 ПО 28.25-2 ПО 22.35-2 ПО 25.35-2 ПО 28.35-2 ПО 22.45-2 ПО 25.45-2 ПО 28.45-2 | С11 С25 С26 С27 С34 С35 С36 С43 С44 С45 | 1 | Ml М2 | 1 2 | 0,27 0,58 0,27 0,30 0,74 0,32 0,36 0,33 0,37 0,41 | 0,77 - 0,67 0,77 - 0,91 1,02 0,59 0,92 - | - - - - - - - - - 1,60 | 1,04 0,58 0,94 1,07 0,74 1,23 1,38 0,92 1,29 2,01 | 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 | 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 | 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 | 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 | 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 | 2,21 1,75 2,11 2,24 1,91 2,40 2,55 2,09 2,46 3,18 |

Черт. 4

Таблица 4

Размеры арматурных сеток С1-С45

|  | Размеры в мм |  |
| --- | --- | --- |
| Марка сетки | l | l1 | b | b1 | a | a1 | a2 | n |
| С1 С2 С3 С4 С5 | 680 980 1430 2480 2780 | 500 750 1250 2250 2500 | - | - | - | - | - | - |
| С6 С7 С8 С9 С10 С11 | 690 980 1430 2180 2480 2780 | 500 750 1250 2000 2250 2500 | - | - | - | - | - | - |
| С12 С13 С14 C15 | 1280 1580 1880 2180 | 1000 1500 1750 2000 | 170 | 140 |  | 40 |  |  |
| С16 C17 С18 | 1280 1580 1880 | 1000 1500 1750 | 220 | 190 | 100 | 90 |  | - |
| С19 С20 | 680 980 | 500 750 |  |  |  |  | 20 | 2 |
| С21 | 1280 | 1000 |  |  | 200 |  |  | - |
| C22 | 1430 | 1250 | 270 | 240 | 100 |  |  | 2 |
| С23 | 1580 | 1500 |  |  | 200 | 40 |  | - |
| С24 С25 С26 С27 | 1880 2180 2480 2780 | 1750 2000 2250 2500 |  |  |  |  |  | 2 |
| С28 | 680 | 500 |  |  |  | - | 60 |  |
| С29 С30 С31 | 980 1280 1430 | 750 1000 1250 |  |  | 100 | 40 | 20 |  |
| С32 С33 | 1580 1880 | 1500 1750 | 370 | 340 |  | - | 60 | 3 |
| С34 С35 С36 | 2180 2480 2780 | 2000 2250 2500 |  |  |  | 40 | 20 |  |
| С37 | 680 | 500 |  |  | 200 |  |  | 2 |
| С38 С39 С40 С41 С42 | 980 1280 1430 1580 1880 | 750 1000 1250 1500 1750 | 470 | 440 | 100 | - | 60 | 4 |
| С43 | 2180 | 2000 |  |  | 200 | 40 | 20 | 2 |
| С44 С46 | 2480 2780 | 2250 2500 |  |  | 100 | - | 60 | 4 |

Черт. 5

Таблица 5

Спецификация и выборка стали на одну арматурную сетку

|  |  |  |  |  |  |  | Выборка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка сетки | Позиция | Эскиз стержня | Диаметр, мм | Длина, мм | Количество | Общая длина, м | Диаметр, мм | Масса, кг | Масса изделия, кг |
| С1 | 1 2 | - | 3Bp1 3Вр1 | 170 680 | 3 4 | 0,51 2,72 | 3Bp1 | 0,17 | 0,17 |
| С2 | 1 2 3 | - | 3Bp1 4Вр1 3Bp1 | 170 980 980 | 4 3 1 | 0,68 2,94 0,98 | 3Bp1 4Вр1 | 0,09 0,27 | 0,36 |
| C3 | 1 2 3 | - | 3Bp1 5Вр1 3Bpl | 170 1430 1430 | 6 3 1 | 1,02 4,29 1,43 | 3Bpl 5Вр1 | 0,13 0,62 | 0,75 |
| С4 | 1 2 | - | 3Bpl 3Bpl | 170 2480 | 10 4 | 1,70 9,92 | 3Bpl | 0,60 | 0,60 |
| С5 | 1 2 | - | 3Bpl 3Bpl | 170 2780 | 11 4 | 1,87 11,12 | 3Bpl | 0,68 | 0,68 |
| С6 | 1 2 | - | 3Bpl ЗВр1 | 220 680 | 3 4 | 0,66 2,72 | 3Bpl | 0,18 | 0,18 |
| С7 | 1 2 3 |  | 3Bpl 4Вр1 3Bpl | 220 980 980 | 4 3 1 | 0,88 2,94 0,98 | 3Bpl 4Вр1 | 0,10 0,27 | 0,37 |
| С8 | 1 2 3 | - | 3Bpl 5Bp1 3Bpl | 220 1430 1430 | 6 3 1 | 1,32 4,29 1,43 | 3Bpl 6Bp1 | 0,14 0,62 | 0,76 |
| С9 | 1 2 | - | 3Bpl 3Bpl | 220 2180 | 9 4 | 1,98 8,72 | 3Bpl | 0,56 | 0,56 |
| С10 | 1 2 | - | 3Bpl 3Bpl | 220 2480 | 10 4 | 2,20 9,92 | 3Bpl | 0,63 | 0,63 |
| С11 | 1 2 3 | - | 3Bpl 4Bp1 3Bpl | 220 2780 2780 | 11 3 1 | 2,42 8,34 2,78 | 3Bpl 4Bp1 | 0,27 0,77 | 1,04 |
| С12 | 1 2 3 | - | 3Bpl 3Bpl 5Вр1 | 170 1280 1280 | 5 1 2 | 0,85 1,28 2,56 | 3Bpl 5Bp1 | 0,11 0,37 | 0,48 |
| С13 | 1 3 | - | 3Bpl 3Bpl | 170 1580 | 7 3 | 1,19 4,74 | 3Bpl | 0,31 | 0,31 |
| С14 | 1 3 | - | 3Bpl 3Bpl | 170 1880 | 8 3 | 1,36 5,64 | 3Bpl | 0,36 | 0,36 |
| С15 | 1 2 | - | 3Bpl 3Bpl | 170 2180 | 9 3 | 1,53 6,54 | 3Bpl | 0,42 | 0,42 |
| С16 | 1 2 3 | - | 3Bpl 3Bpl 5BpI | 220 1280 1280 | 5 1 2 | 1,10 1,28 2,56 | 3Bpl 5BpI | 0,12 0,37 | 0,49 |
| С17 | 1 3 | - | 3Bpl 3Bpl | 220 1580 | 7 3 | 1,54 4,74 | 3Bpl | 0,33 | 0,33 |
| С18 | 1 3 | - | 3Bpl 3Bpl | 220 1880 | 8 3 | 1,76 5,64 | 3Bpl | 0,38 | 0,38 |
| С19 | 1 3 | - | 3Bpl 3Bpl | 270 680 | 3 4 | 0,81 2,172 | 3Bpl | 0,18 | 0,18 |
| С20 | 1 2 3 | - | 3Bpl 3Bpl 4BpI | 270 980 980 | 4 1 3 | 1,08 0,98 2,94 | 3Bpl 4BpI | 0,11 0,27 | 0,38 |
| С21 | 1 2 3 | - | 3Bpl 3Bpl 5BpI | 270 1280 1280 | 5 1 2 | 1,35 1,28 2,56 | 3Bpl 5BpI | 0,14 0,37 | 0,51 |
| С22 | 1 2 3 | - | 3Bpl 3Bpl 5BpI | 270 1430 1430 | 6 1 3 | 1,62 1,43 4,29 | 3Bp1 5Bp1 | 0,16 0,62 | 0,78 |
| С23 | 1 3 | - | 3Bpl 3Bpl | 270 1580 | 7 3 | 1,89 4,74 | 3Bpl | 0,34 | 0,34 |
| С24 | 1 3 | - | 3Bpl 3Bpl | 270 1880 | 8 4 | 2,16 7,52 | 3Bpl | 0,50 | 0,50 |
| С25 | 1 3 | - | 3Bpl 3Bpl | 270 2180 | 9 4 | 2,43 8,72 | 3Bpl | 0,58 | 0,58 |
| С26 | 1 2 3 | - | 3Bpl 3Bpl 4BpI | 270 2480 2480 | 10 1 3 | 2,70 2,48 7,44 | 3Bpl 4BpI | 0,27 0,68 | 0,95 |
| С27 | 1 2 3 | - | 3Bpl 3Bpl 4Bp1 | 270 2780 2780 | 11 1 3 | 2,97 2,78 8,34 | 3Bpl 4BpI | 0,30 0,77 | 1,07 |
| С28 | 1 3 | - | 3Bpl 3Bpl | 370 680 | 3 4 | 1,11 2,72 | 3Bpl | 0,20 | 0,20 |
| С29 | 1 3 | - | 3Bpl 3Bpl | 370 980 | 4 5 | 1,48 4,90 | 3Bpl | 0,33 | 0,33 |
| C30 | 1 2 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 4Вр1 | 370 1280 1280 | 5 4 | 1,85 1,28 5,12 | ЗВр1 4Вр1 | 0,16 0,47 | 0,63 |
| C31 | 1 3 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 4Вр1 | 370 1430 1430 | 6 1 4 | 2,22 1,43 5,72 | ЗВр1 4Вр1 | 0,19 0,53 | 0,72 |
| C32 | 1 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 | 370 1580 | 7 4 | 2,59 6,32 | ЗВр1 | 0,46 | 0,46 |
| C33 | 1 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 | 370 1880 | 8 4 | 2,96 7,52 | ЗВр1 | 0,54 | 0,54 |
| C34 | 1 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 | 370 2180 | 9 5 | 3,33 10,90 | ЗВр1 | 0,74 | 0,74 |
| C35 | 1 2 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 4Вр1 | 370 2480 2180 | 10 1 4 | 3,70 2,48 9,92 | ЗВр1 4Вр1 | 0,32 0,91 | 1,23 |
| C36 | 1 2 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 4Вр1 | 370 2780 2780 | 11 1 4 | 4,07 2,78 11,12 | ЗВр1 4Вр1 | 0,36 1,02 | 1,38 |
| C37 | 1 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 | 470 680 | 3 4 | 1,41 2,72 | ЗВр1 | 0,21 | 0,21 |
| C38 | 1 3 | - | 3Bp1 ЗВр1 | 470 980 | 4 5 | 1,88 4,90 | ЗВр1 | 0,35 | 0,35 |
| C39 | 1 2 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 4Вр1 | 470 1280 1280 | 5 1 4 | 2,35 1,28 5,12 | ЗВр1 4Вр1 | 0,19 0,47 | 0,66 |
| C40 | 1 2 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 4Вр1 | 470 1430 1430 | 6 1 4 | 2,82 1,43 5,72 | ЗВр1 4Вр1 | 0,22 0,53 | 0,75 |
| C41 | 1 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 | 470 1580 | 7 5 | 3,29 7,90 | ЗВр1 | 0,58 | 0,58 |
| C42 | 1 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 | 470 1880 | 8 5 | 3,76 9,40 | ЗВр1 | 0,68 | 0,68 |
| C43 | 1 2 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 4Вр1 | 470 2180 2180 | 9 1 3 | 4,23 2,18 6,54 | ЗВр1 4Вр1 | 0,33 0,60 | 0,93 |
| C44 | 1 2 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 4Вр1 | 470 2480 2480 | 10 1 4 | 4,70 2,48 9,92 | ЗВр1 4Вр1 | 0,37 0,91 | 1,28 |
| C45 | 1 2 3 | - | ЗВр1 ЗВр1 6Вр1 | 470 2780 2780 | 11 1 4 | 5,17 2,78 11,12 | ЗВр1 5BpI | 0,41 1,60 | 2,01 |

Таблица 6

Спецификация и выборка стали на одно закладное изделие

|  |  |  |  |  |  |  | Выборка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка изделия | Позиция | Эскиз стержня (размеры в мм) | Диаметр или сечение, мм | Длина, мм | Количество | Масса, кг | Диаметр или сечение, мм | Длина, м | Масса, изделия, кг |
| Ml М2 | 1 | Полоса | -60(6 | 80 | 1 | 0,17 | -60(6 | 0,08 | 0,39 |
|  | 2 |  | 8AIII | 284 | 2 | 0,22 | 8AIII | 0,57 |  |