ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 25098-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Технические условия Reinforced concrete panels for partitions in industrial and agricultural buildings. Specifications | ГОСТ 25098-87 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные панели, изготовляемые из тяжелого или легкого бетона и предназначенные для перегородок зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Панели применяют:

в зданиях, возводимых в несейсмических и сейсмических районах;

в I - IV районах по скоростному напору ветра;

при неагрессивной, слабо- и средне агрессивной степенях воздействия газообразных сред на железобетонные конструкции;

в помещениях с относительной влажностью воздуха до 75 % - панели из легкого бетона, в помещениях с различной относительной влажностью воздуха - панели из тяжелого бетона.

# 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Панели следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по рабочим чертежам серий 1.030.9-2 и 1.431.9-27 с.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Длина и высота панелей должны соответствовать указанным в табл. 1. Толщина панелей должна быть 80 мм.

1.2.2. В случаях, предусмотренных проектной документацией на конкретное, здание, панели могут иметь дверные проемы, отличающиеся по расположению и размерам от принятых в рабочих чертежах серий 1.030.9-2 и 1.431.9-27 с, а также отверстия и каналы для пропуска коммуникаций. В этих случаях при проектировании должна быть проверена расчетом прочность панелей на стадиях изготовления, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Таблица 1

| Типоразмер панели | Основные размеры панели, мм |
| --- | --- |
|  | Длина | Высота |
| ПГ60.30 | 5980 |  |
| ПГ58.30 | 5760 |  |
| ПГ56.30 | 5640 |  |
| ПГ55.30 | 5540 |  |
| ПГ50.30 | 5040 | 2985 |
| ПГ30.30 | 2980 |  |
| ПГ26.30 | 2640 |  |
| ПГ25.30 | 2540 |  |
| ПГ60.27 | 5980 |  |
| ПГ58.27 | 5760 |  |
| ПГ56.27 | 5640 |  |
| ПГ55.27 | 5540 | 2735 |
| ПГ50.27 | 5040 |  |
| ПГ30.27 | 2980 |  |
| ПГ26.27 | 2640 |  |
| ПГ25.27 | 2540 |  |
| ПГ60.18 | 5980 |  |
| ПГ58.18 | 5760 |  |
| ПГ55.18 | 5540 | 1785 |
| ПГ50.18 | 5040 |  |
| ПГ49.18 | 4880 |  |
| ПГ30.18 | 2980 |  |
| ПГ60.15 | 5980 |  |
| ПГ58.15 | 5760 |  |
| ПГ57.15 | 5710 |  |
| ПГ56.15 | 5640 |  |
| ПГ55.15 | 5540(5470) |  |
| ПГ54.15 | (5410) |  |
| ПГ53.15 | 5260(5340) | 1485 |
| ПГ52.15 | 5160(5220) |  |
| ПГ51.15 | (5130) |  |
| ПГ50.15 | 5040 |  |
| ПГ49.15 | 4880 |  |
| ПГ47.15 | (4720) |  |
| ПГ30.15 | 2980 | 1485 |
| ПГ24.15 | 2385 |  |
| ПГ60.12 | 5980 |  |
| ПГ59.12 | (5930) |  |
| ПГ58.12 | 5760 |  |
| ПГ55.12 | 5540 |  |
| ПГ54.12 | (5430) |  |
| ПГ53.12 | 5260 |  |
| ПГ52 12 | (5220) |  |
| ПГ50.12 | 5040 |  |
| ПГ49.12 | 4880 |  |
| ПГ47.12 | (4720) |  |
| ПГ30.12 | 2980 | 1185 |
| ПГ25.12 | 2540 |  |
| ПГ24.12 | 2385 |  |
| ПГ60.9 | 5980 |  |
| ПГ56.9 | 5640 |  |
| ПГ55.9 | 5540 | 885 |
| ПГ30.9 | 2980 |  |
| ПГ26.9 | 2640 |  |
| ПГ25.9 | 2540 |  |
| ПГ60.6 | 5980 |  |
| ПГ60.6 | 5980 |  |
| ПГ60.6 | 5980 |  |
| ПГ56.6 | 5640 |  |
| ПГ55.6 | 5540 |  |
| ПГ50.6 | 5040 |  |
| ПГ30.6 | 2980 | 585 |
| ПГ26.6 | 2640 |  |
| ПГ25.6 | 2540 |  |
| ПГ24.6 | 2385 |  |

Примечание. Панели, длина которых указана в скобках, применяют только для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов.

1.2.3. Показатели материалоемкости панелей (расход бетона и стали) должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти панели.

1.2.4. Панели обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78.

Марка панелей состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типоразмера панели: условное буквенное обозначение наименования конструкции (ПГ) и ее длину и высоту в дециметрах (значения которых округляют до целого числа).

Во второй группе указывают несущую способность панелей по скоростному напору ветра, обозначаемую арабскими цифрами (1 - для I и II районов, 2 - для III и IV районов), а также для панелей, изготовленных из легкого бетона, - вид бетона, обозначаемый буквой Л.

В третьей группе, при необходимости, указывают:

наличие в панелях дверных проемов, вырезов, отверстий и каналов, обозначаемое строчными буквами и арабскими цифрами: а - один дверной проем в средней части панели; б -один дверной проем, смещенный к боковой грани панели; в -два дверных проема; 1, 2, 3 и т.д. -порядковый номер размера выреза в панели; э - отверстия и каналы для скрытой электропроводки; т - расположение панели у температурного шва;

дополнительные характеристики, обеспечивающие долговечность панелей в условиях эксплуатации. Например, для панелей, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных газообразных сред, - показатели проницаемости бетона панелей, согласно СНиП 2.03.11-85, обозначаемые буквами: Н -нормальной проницаемости, П -пониженной проницаемости.

Пример условного обозначения (марки) панели длиной 5980 мм, высотой 2985 мм, первой несущей способности, из тяжелого бетона, с одним дверным проемом, смещенным к боковой грани панели:

ПГ.60.30-1-6

То же, панели длиной 5540 мм, высотой 2985 мм, второй несущей способности, из легкого бетона, с двумя дверными проемами и вырезами размерами 150Х 170 мм:

ПГ55.30-2Л-в8

Примечание. Допускается принимать обозначения марок панелей в соответствии с указаниями рабочих чертежей серий 1.030.9-2 и 1.431.9-27 с до их пересмотра.

1.3. Характеристики

1.3.1. Панели должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

по морозостойкости бетона;

к маркам сталей для монтажных петель;

по отклонениям толщины защитного слоя бетона до арматуры;

по защите от коррозии;

по применению кассет и форм для изготовления панелей.

1.3.2. Панели следует изготовлять из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-85 или легкого бетона плотной структуры средней плотности 1500 и 1600 кг/м3 по ГОСТ 25820-83 марок по прочности на сжатие, указанных в рабочих чертежах на эти панели.

1.3.3. Нормируемую отпускную прочность бетона на сжатие панелей, поставляемых потребителю в летний и зимний периоды года, принимают равной 90% марки бетона по прочности на сжатие.

1.3.4. Бетон панелей, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах со слабоагрессивной степенью воздействия должен быть нормальной проницаемости, а в средах со среднеагрессивной степенью воздействия - пониженной проницаемости. Показатели проницаемости бетона (марки по водонепроницаемости) должны соответствовать указанным в проектной документации на конкретное здание (согласно требованиям СНиП 2.03.11-85) и указанным в заказе на изготовление панелей.

1.3.5. Для армирования панелей следует применять арматурную сталь следующих видов и классов:

арматурную проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727-80 или Вру-I по ТУ 14-4-1336-85;

стержневую термомеханически упрочненную класса Ат-IIIС по ГОСТ 10884-81 или горячекатаную класса A-III по ГОСТ 5781-82.

Арматурную сталь класса Ат-IIIС не допускается применять в панелях, предназначенных для эксплуатации при среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды.

1.3.6. Форма и размеры арматурных изделий и их положение в панелях должны соответствовать, указанным в рабочих чертежах на эти панели.

1.3.7. Значения действительных отклонений геометрических параметров панелей не должны превышать предельных, указанных в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Наименование отклонения геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Пред. откл. |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от линейного размера | Длина до панели: |  |
|  | 2500 | ±4 |
|  | св. 2500 “ 4000 | ±5 |
|  | “4000 | ±8 |
|  | Высота панели: |  |
|  | до 1600 | ±3 |
|  | св. 1600 “ 2500 | ±4 |
|  | “2500 | ±5 |
|  | Толщина панели | ±2 |
|  | Размеры проемов, отверстий и вырезов | ±5 |
|  | Размер, определяющий положение проемов, отверстий, вырезов | 5 |
| Отклонение от прямолинейности профиля лицевых поверхностей в любом сечении: |  |  |
| на заданной длине 1000 | - | 3 |
| на всей длине панели длиной: |  |  |
| до 4000 | - | 3 |
| св.4000 | - | 5 |
| Отклонение от плоскостности панели при измерениях от условной плоскости, проходящей через три угловые точки панели длиной: |  |  |
| до 2500 | - | 6 |
| св. 2500 "4000 | - | 8 |
| " 4000 | - | 10 |
| Отклонение от равенства диагоналей панели длиной: |  |  |
| до 4000 | - | 10 |
| св.4000 | - | 12 |
| Отклонение от равенства диагоналей дверного проема |  | 10 |

1.3.8. Отклонение положения сварных сеток от проектного по толщине панелей не должно превышать 2 мм.

1.3.9. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду панелей - по ГОСТ 13015.0-83.

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях и окопов бетона ребер панелей не должны превышать предельных, усыновленных для категорий поверхности:

A3 - на лицевой поверхности панели;

А7 - на нелицевой поверхности панели (невидимой в условиях эксплуатации).

1.3.10. Трещины в панелях не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм.

1.4. Маркировка

1.4.1. Маркировка панелей - по ГОСТ 13015.2-81. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на торцевой вертикальной грани панелей.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем проектной организацией - автором проекта конкретного здания вместо марок наносить на панели их сокращенные условные обозначения, принятые в проектной документации на конкретное здание.

# 2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка панелей - по ГОСТ 13015.1-81 и настоящему стандарту.

2.2. Панели принимают по данным входного, операционного и приемочного контроля, в том числе:

по результатам периодических испытаний - по показателям морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона панелей, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды;

по результатам приемо-сдаточных испытаний - по показателям прочности бетона (марке бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности) , средней плотности легкого бетона, соответствия арматурных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия трещин, категории бетонной поверхности.

2.3. Требования к документу о качестве панелей, поставляемых потребителю, - по ГОСТ 13015.3-81.

Дополнительно в документе о качестве панелей должна быть приведена марка бетона по морозостойкости, а для панелей, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, - марка бетона по водонепроницаемости (если эти показатели приведены в заказе на изготовление панелей).

# 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Прочность бетона панелей следует определять по ГОСТ 10180-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105-86.

При контроле прочности бетона неразрушающими методами фактическую отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-78 или приборами механического действия по ГОСТ 22690.0-77 - ГОСТ 22690.4-77, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытаний бетона.

3.2. Морозостойкость бетона панелей следует определять по ГОСТ 10060-87 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.3. Водонепроницаемость бетона панелей, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-84 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.4. Среднюю плотность легкого бетона панелей следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.1-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава, или радиоизотопным методом по ГОСТ 17623-87.

3.5. Показатели пористости уплотненной смеси легкого бетона следует определять по ГОСТ 10181.0-81 и ГОСТ 10181.3-81.

3.6. Методы контроля и испытаний сварных арматурных изделий следует принимать по ГОСТ 10922-75 и ГОСТ 23858-79.

3.7. Размеры и отклонения от прямолинейности, плоскостности и равенства диагоналей поверхностей панелей, ширину раскрытия технологических трещин, качество бетонных поверхностей и внешний вид панелей следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015-75.

3.8. Положение арматурных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять радиационным методом по ГОСТ 17625-83 или магнитным методом но ГОСТ 22904 78.

# 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортировать и хранить панели следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4-84 и настоящего стандарта.

4.2. Панели следует хранить в кассетах рассортированными по маркам и установленными на подкладки толщиной не менее 30 мм или другие опоры, обеспечивающие сохранность панелей.

4.3. Все операции, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, перевозкой и складированием, должны производиться при вертикальном положении панелей с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

4.4. Подъем, погрузки и выгрузка панелей должны производиться краном с захватом при помощи траверсы, обеспечивающей вертикальное направление подъемного усилия во всех точках строповки.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. С. Ермолин (руководитель темы); А. Э. Бутлицкий, канд. техн. наук; Г. И. Рогунова; М. Б. Гитлевич, канд техн. наук; Л. В. Дормидонтова; Г. И. Хавалджи; В И Деньщиков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного строительного комитета СССР от 02.06.87 № 103

3. ВЗАМЕН ГОСТ 25098-82

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 5781-82 | 1.3.5. |
| ГОСТ 6727-80 | 1.3.5. |
| ГОСТ 10060-87 | 3.2 |
| ГОСТ 10180-78 | 3.1 |
| ГОСТ 10181.0-81 | 3.5 |
| ГОСТ 10181.3-81 | 3.5 |
| ГОСТ 10884-81 | 1.3.5 |
| ГОСТ 10922-75 | 3.6 |
| ГОСТ 12730.0-78 | 3.3, 3.4 |
| ГОСТ 12730.1-78 | 3.4 |
| ГОСТ 12730.5-84 | 3.3 |
| ГОСТ 13015-75 | 3.7 |
| ГОСТ 13015.0-83 | 1.3.1, 1.3.9 |
| ГОСТ 13015.1-81 | 2.1 |
| ГОСТ 13015.2-81 | 1.4.1 |
| ГОСТ 13015.3-81 | 2.3 |
| ГОСТ 13015.4-84 | 4.1 |
| ГОСТ 17623-87 | 3.4 |
| ГОСТ 17624-78 | 3.1 |
| ГОСТ 17625-83 | 3.8 |
| ГОСТ 18105-86 | 3.1 |
| ГОСТ 22690.0-77 | 3.1 |
| ГОСТ 22690.1-77 | 3.1 |
| ГОСТ 22690.2-77 | 3.1 |
| ГОСТ 22690.3-77 | 3.1 |
| ГОСТ 22690.4-77 | 3.1 |
| ГОСТ 22904-78 | 3.8 |
| ГОСТ 23009-78 | 1.2.4 |
| ГОСТ 23858-79 | 3.6 |
| ГОСТ 25820-83 | 1.3.2 |
| ГОСТ 26633-85 | 1.3.2 |
| ТУ 14-4-1336-85 | 1.3.5 |
| СНиП 2.03.11-85 | 1.2.4, 1.3.4 |